Перечень и количество товара, необходимых для нужд

ЭКЦ УМВД России по ___________ области

| № п/п | Наименование товара | Минимально необходимые требования, предъявляемые к товару | Единица измерения | Количество (объем) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тормозной блок для пулеулавливателя из «СВМ-нити» | Предназначен для использования при контрольном отстреле нарезного стрелкового оружия патронами различного калибра с целью получения следообразующих деталей на пулях. Тормозные блоки для пулеулавливателей из СВМ (синтетический высокомолекулярный материал) представляют собой волокно, резанное для нетканого полотна и полученное из отходов нитей армидных технических (срезы, смоты, путанка), которые характеризуются прочностью при растяжении, высоким модулем упругости, низким удлинением при разрыве, не подвержены коррозии и устойчивые к действию химических реагентов, биостойки и не проводят электрический ток, обладают термостойкостью, а также не меняют своих свойств при длительном хранении, не подвержены горению на воздухе, обладают морозостойкостью, нетоксичные и невзрывоопасные. Поставка включает в себя – тормозной блок из СВМ нити сухого веса -8 кг, упакованный в пакет. Показатели качества СВМ нити : - номинальная линейная плотность волокна – 58,8 текс; - разрывная нагрузка нити 95,1 Н (9,7 кгс); - удлинение нити при разрыве 2%; - массовая доля замасливания 3%; - фактическая влажность нити 7%. - каждая отдельная нить в составе поставляемого материала должна иметь неразрывную длину не менее 20 метров. - не допускается использование свм нитей полученных из текстильного сырья вторичным путем (разборкой на нити остатков и/или обрезков текстильного свм материала). Рабочая температура: -510С до +45 0С Хранение при температуре: -510С до +45 0С Золотисто-желтого цвета Тормозные блоки нетоксичные и невзрывоопасные | кг |  |

Минимально необходимые требования, предъявляемые к поставке товара:

Товар поставляется средствами и за счет Поставщика и передается Заказчику по адресу: Россия, ___________ область, г. _____, ул. _____________

Цена товара должна включать в себя транспортные расходы, все расходы на перевозку, страхование, уплату налогов, пошлин и прочих сборов и других обязательных платежей.

Срок поставки товара в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Гарантийный срок на товар не менее 12 месяцев.